### 钢结构（钢构件焊接）检验批质量验收记录

02030101 001

| 单位(子单 位)工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期 工程一阶段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构（附属结 构） |  | 分项工程 名称 | 钢结构焊接 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 周飞 |  | 检验批容量 | 构件:2件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 钢便桥钢板桩加固 |  |
| 施工依据 |  |  | 钢结构工程施工规范（GB50755-2012） |  |  |  | 验收依据 |  | 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 焊接材料进场 |  |  | 第4.6.1条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 焊接材料复验 |  |  | 第4.6.2条 |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 材料匹配 |  |  | 第5.2.1条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，符合要求 |  |  | √ |
|  | 4 | 焊工证书 |  |  | 第5.2.2条 |  | / |  | 检验合格，符合要求 |  |  | √ |
|  | 5 | 焊接工艺评定 |  |  | 第5.2.3条 |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 6 | 内部缺陷 |  |  | 第5.2.4条 第5.2.5条 |  | / |  | 检验合格，记录编号 |  |  | √ |
|  | 7 | 组合焊缝尺寸 |  |  | 第5.2.6条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 焊接材料进场 |  |  | 第4.6.5条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 预热或后热处理 |  |  | 第5.2.9条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 焊缝外观质量 |  |  | 第5.2.7条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 焊缝外观尺寸偏差 |  |  | 第5.2.8条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7      钢结构焊接      报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 钢便桥钢板桩加固 钢结构焊接 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

### 钢结构（零件及部件加工）检验批质量验收记录

02030301 001

| 单位(子单 位)工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期 工程一阶段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构（附属 结构） |  | 分项工程 名称 | 钢零部件加工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 周飞 |  | 检验批容量 | 钢构件:2件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 钢便桥钢板桩加固 |  |
| 施工依据 |  |  | 钢结构工程施工规范（GB50755-2012） |  |  |  | 验收依据 |  | 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 材料进场 |  |  | 第4.2.1条 第4.3.1条 第4.4.1条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 钢材复验 |  |  | 第4.2.2条 第4.3.2条 第4.4.2条 |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 切面质量 |  |  | 第7.2.1条 |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 4 | 矫正和成型 |  |  | 第7.3.1条 第7.3.2条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 5 | 边缘加工 |  |  | 第7.4.1条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 6 | 螺栓球、焊接球加工 |  |  | 第7.5.1条 第7.5.4条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 7 | 制孔 |  |  | 第7.7.1条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 8 | 节点探伤 |  |  | 第7.6.1条 |  | / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 材料规格尺寸 |  |  | 第4.2.3条 第4.3.4条 第4.4.3条 |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 钢材表面质量 |  |  | 第4.2.5条 第4.3.5条 第4.4.4条 第4.4.5条 第7.6.2条 第7.6.6条 |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 切割精度 |  |  | 第7.2.2条 第7.2.3条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 矫正质量 |  |  | 第7.3.3条 第7.3.4条 第7.3.5条 第7.3.6条 第7.3.7条 第7.6.5条 |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 边缘加工精度 |  |  | 第7.4.2条 第7.4.3条 第7.4.4条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 螺栓球、焊接球加工精度 |  |  | 第7.5.7条 第7.5.9条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 7 | 管件加工精度 |  |  | 第7.2.4条 |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 8 | 制孔精度 |  |  | 第7.6.3条 第7.7.2条 |  | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7     钢零部件加工     报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 钢便桥钢板桩加固 钢零部件加工 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

### 钢结构（防腐涂料涂装）检验批质量验收记录

02031001 001

| 单位(子单 位)工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期 工程一阶段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构（附属 结构） |  | 分项工程 名称 | 防腐涂料涂装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 周飞 |  | 检验批容量 | 4112㎡ |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 钢便桥 |  |
| 施工依据 |  |  | 钢结构工程施工规范（GB50755-2012） |  |  |  | 验收依据 |  | 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 产品进场 |  |  | 第4.11.1条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 表面处理 |  |  | 第13.2.1条 第13.3.2条 第13.3.3条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 涂层厚度 |  |  | 第13.2.2条 第13.2.3条 第13.2.4条 第13.3.1条 第13.3.4条 |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 产品进场 |  |  | 第4.11.3条 |  | 206 / 206 |  | 抽查206处，合格206处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 表面质量 |  |  | 第13.2.7条 第13.2.8条 第13.3.5条 |  | 全 / 4121 |  | 共4112处，全部检查，合格4112 处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 附着力测试 |  |  | 第13.2.6条 |  | 42 / 42 |  | 抽查42处，合格42处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 标志 |  |  | 第13.2.9条 |  | 全 / 4121 |  | 共4112处，全部检查，合格4112 处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |