### 水泥混凝土面层模板检验批质量验收记录

编号：DL-03-03-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 道路工程 |  |  |  |  | 分项工程 名称 | 水泥混凝土面层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  |  |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  |  |  |  | 检验批部位 | 新建码头便道 K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 模板制作 | 与混凝土摊铺机械匹配与 模板高度符合要求 |  | 第10.4.1条 |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢模板 |  |  |  |  |  |  |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 木模板 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 模板制作允许偏差 | 施工方式 检测项目 | 三辊 轴机 组 |  | 轨道 摊铺 机 |  |  | 小型 机具 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高度（mm） | ± 1 |  | ± 1 | ±2 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格60处 |  |  | 91% |
|  |  |  |  | 局部变形（mm） | ±2 |  | ±2 | ±3 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 两垂直边夹角(°) | 90±2 |  | 90±1 | 90±3 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格60处 |  |  | 91% |
|  |  |  |  | 顶面平整度（mm） | ± 1 |  | ± 1 | ±2 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格53处 |  |  | 80% |
|  |  |  |  | 侧面平整度（mm） | ±2 |  | ±2 | ±3 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格54处 |  |  | 82% |
|  |  |  |  | 纵向直顺度（mm） | ±2 |  | ± 1 | ±3 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格60处 |  |  | 91% |
|  | 2 | 模板安装 | 支模前核对位置 |  | 第10.4.2条 |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 模板安装质量 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 严禁在基层上挖槽嵌入模 板 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 使用轨道摊铺机应采用专 用钢制轨模 |  |  |  |  |  |  |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 模板安装允许偏差 | 施工方式 检测项目 | 三辊 轴机 组 |  | 轨道 摊铺 机 |  |  | 小型 机具 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中线偏位（mm） | ≤10 |  | ≤5 | ≤15 |  |  | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 宽度（mm） | ≤10 |  | ≤5 | ≤15 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 顶面高程（mm） | ±5 |  | ±5 | ± 10 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 横坡(%) | ±0.10 |  | ±0.10 | ±0.20 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 相邻板高差（mm） | ≤1 |  | ≤1 | ≤2 |  |  | 66 / 66 |  | 抽查66处，合格62处 |  |  | 94% |
|  |  |  |  | 模板接缝宽度（mm） | ≤3 |  | ≤2 | ≤3 |  |  | 66 / 66 |  | 抽查66处，合格57处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  | 侧面垂直度（mm） | ≤3 |  | ≤2 | ≤4 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 纵向顺直度（mm） | ≤3 |  | ≤2 | ≤4 |  |  | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 顶面平整度（mm） | ≤1.5 |  | ≤1 | ≤2 |  |  | 33 / 33 |  | 抽查33处，合格28处 |  |  | 85% |
|  | 3 | 拆模规定 |  |  | 第10.4.4条 |  |  |  |  |  | / |  | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检 查评定合格 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥混凝土面层    报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础及硬化场地 水泥混凝土面层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 水泥混凝土面层钢筋检验批质量验收记录

编号：DL-03-03-01-02- 002

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 道路工程 |  |  | 分项工程 名称 | 水泥混凝土面层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  |  | 检验批部位 | 新建码头便道 K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  |  | 验收依据 | 《城镇道路工程施工与质量验收规 范》CJJ1-2008 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 钢筋安装前应检查其原材料 品种、规格与加工质量 |  |  |  | 第10.4.3条 |  |  | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 钢筋网、角隅钢筋安装质量 |  |  |  |  |  |  | 全 / 3 | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 传力杆安装质量 |  |  |  |  |  |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 钢筋加工允许偏差 | 项 目 |  |  | 焊接 钢筋 网及 骨架 (mm) | 绑扎 钢筋 网及 骨架 (mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋网的长度与宽度 |  |  | ± 10 | ± 10 |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋网眼尺寸 |  |  | ± 10 | ±20 |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋骨架宽度及高度 |  |  | ±5 | ±5 |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋骨架的长度 |  |  | ± 10 | ± 10 |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 钢筋安装允许偏差 | 受力 钢筋 |  | 排距 | ±5 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 间距 | ± 10 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 |  |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 箍筋、 横向钢 筋间距 |  | 绑扎钢筋网及 钢筋骨架 | ±20 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 焊接钢筋网及 钢筋骨架 | ± 10 |  |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 钢筋预 埋位置 |  | 中心线位置 | ±5 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 水平高差 | ±3 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋保 护层 |  | 距表面 | ±3 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 距底面 | ±5 |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥混凝土面层    报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础及硬化场地 水泥混凝土面层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 水泥混凝土面层检验批质量验收记录

编号：DL-03-03-01-03- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 道路工程 |  |  | 分项工程 名称 | 水泥混凝土面层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  |  | 检验批部位 | 新建码头便道考虑； K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规 范》CJJ1-2008 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 原材 料质 量 | 水泥品种、级别、质 量、包装、贮存 |  |  | 第10.8.1条 第1款 |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 混凝土中掺加外加剂的 质量 |  |  |  |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 钢筋品种、规格、数 量、下料尺寸及质量 |  |  |  |  |  | / |  | 符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 钢纤维的规格质量 |  |  |  |  |  | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 粗集料、细集料 |  |  |  |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 水 |  |  |  |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  | √ |
|  | 2 | 混凝 面层 质量 | 混凝土弯拉强度 |  |  | MPa |  |  | / |  | 试验合格，报告编号 |  | √ |
|  |  |  | 混凝土面层厚度允许偏 差（mm） |  |  | ±5mm |  |  | / |  | 符合要求 |  | √ |
|  |  |  | 抗滑构造深度 |  |  | 设计要求 |  |  | / |  | / |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 水泥混凝土面层质量 |  |  |  | 第10.8.1条 第2款第4项 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66 处 |  | 100% |
|  | 2 | 伸缩缝质量 |  |  |  | 第10.8.1条 第2款第5项 |  |  | 全 / 66 |  | 共66处，全部检查，合格66 处 |  | 100% |
|  | 3 | 混凝 土面 层允 许偏 差 | 验收项目 |  |  | 允许偏差或规定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 城市 快速 路、 主干 路 | 次干 路、 支路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程（mm） |  |  | ± 15 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
|  |  |  | 中线偏位（mm） |  |  | ≤20 |  |  | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  | 100% |
|  |  |  | 平整度 （mm） |  | 标准差 σ | ≤1.2 | ≤2 |  | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 最大间隙 | ≤3 | ≤5 |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
|  |  |  | 宽度（mm） |  |  | 0，-20 |  |  | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  | 100% |
|  |  |  | 横坡 (%) |  |  | ±0.3％ 且不反坡 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
|  |  |  | 井框与路面高差（mm） |  |  | ≤3 |  |  | / / / |  | / |  | / |
|  |  |  | 相邻板高差（mm） |  |  | ≤3 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
|  |  |  | 纵缝直顺度（mm） |  |  | ≤10 |  |  | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  | 100% |
|  |  |  | 横缝直顺度（mm） |  |  | ≤10 |  |  | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  | 100% |
|  |  |  | 蜂窝麻面面积（%） |  |  | ≤2 |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①每20m查一块板的侧面。